水泥、砂浆送检指南

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料类别 | **检测项目** | **检验周期(天)** | **取样批量规定** | **取样方法** | **送检要求** |
| 水泥 | GB175-2007  GB/T2015-2005  GB/T3183-2003强度、细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性 | 3/5/31 | 袋装水泥按同品种、同标号、同出厂批号、同时进场的水泥，以200t为一验收批，不足200t仍作一批。散装水泥不超过500t作为一批。每批抽样不少于一次。 | 散装水泥从不小于3个车罐中取等量水泥；袋装水泥从不少于20袋取等量水泥混拌均匀。 | 物检:12kg。  化分:1kg。 |
| 粉煤灰 | GB/T1596-2005细度、需水量比、烧失量、含水量 | 6 | 同产地、同规格、同一进场时间，每200t为一批，不足此数也按一批计。 | 随机从10袋中取等量粉煤灰，拌匀，再按四分法缩分提取。 | 物检:3kg。 |
| **砂浆** | **砂浆配合比**  JGJ98-2010 | 14 | 1.见水泥、砂、石栏。  2.配合比设计应提供以下材料：水泥12kg、砂60 kg、石灰膏3kg、外加剂2 kg或按15L/组拌合物量提供原材料。 | | |
| **砂浆抗压试块**        JGJ70-2009 | 3 | 同一强度等级、同一配合，每一楼层及250m³砌体为一批。 | 每组试验应取自同一次拌制的砂浆拌合物。 | 不得少于1组，砂浆每组3块；净浆每组6块。 |