# 涂料送检指南

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料类别** | **检测项目** | **检验周期(天)** | **取样批量规定** | **取样方法** | **送检要求** |
| **防水涂料** | **聚氨酯防水涂料**  GB/T19250-2003 | 12 | 同一类型、同一规格15t为一批，不足15t亦作为一批。 | 尽量取有生产厂原包装的样品送检,并且标签、印章齐全；自行取样时应搅拌均匀后,装入不与涂料发生反应的洁净、干燥、密封的容器内。 | 单组分：取1桶，或取3kg；  双组分：各取1桶，或各取3kg。 |
| **聚合物水泥防水涂料**GB/T23445-2009 | 12 | 同一类型、同一规格10t为一批，不足10t亦作为一批。 | 涂料与相配的水泥或粉料(按现场掺合比例)共取5kg。 |
| **聚合物乳液建筑防水涂料**JC/T864-2008 | 12 | 同一类型、同一规格5t为一批，不足5t亦作为一批。 | 4kg/组 |
| **溶剂型橡胶沥青防水涂料**JC/T852-1999 | 12 | 同一类型、同一规格5t为一批，不足5t亦作为一批。 | 取混合样品2kg/组。 |
| **建筑涂料** | **合成树脂乳液外墙涂料**GB/T9755-2001  **合成树脂乳液内墙涂料**GB/T9756-2009  **溶剂型外墙涂料** GB/T9757-2001  **外墙无机建筑涂料**JG/T 26-2002  **弹性建筑涂料**JG/T172-2005 | 12～28 | 同厂家、同品牌、同包装、同批号，一次进货为一个验收批。 | 尽量取有生产原包装的样品送检，并且标签、印章齐全；自行取样时应搅拌均匀后，装入不与涂料发生反应的洁净、干燥、密封的容器内。 | 2L/组 |
| **腻子** | **建筑外墙用腻子**JG/T157-2009 | 12～28 |  | 样品数量：2kg。 |
| **建筑室内用腻子**JG/T298-2010 | 12～28 |  | 样品数量：2kg。 |
| **胶水** | **硅酮建筑密封胶**  GB/T14683-2003 | 35 | 同一类型、同一规格5t为一批，不足5t亦作为一批。 | 支装产品：随机抽取3件包装箱，从每件包装箱中随机抽取样品；  桶装产品：随机抽取样品后立即密封包装。 | 支装产品：6～9支  桶装产品：4kg |
| **建筑用硅酮结构胶**  GB16776-2005 | 35 | 连续生产时每3t为一批，不足3t也为一批，间断生产时，每釜投料为一批。 | 随机抽样。（双组分产品从原包装中抽样，抽取的样品应立即密封包装。） | 单组分：5支；  双组分：3～5 kg。 |
| **结构胶、密封胶** **相容性试验** GB16776-2005 | 35 | 结构胶／密封胶、基材、附件的每一个验收批均应进行相容性试验。 | 随机抽样。（双组分产品从原包装中抽样，抽取的样品应立即密封包装。） | 单组分：5支；  双组分：3～5 kg。 |